Секция 09642 — Деревянные полы для спортивных залов

Часть 1 — ОСНОВНАЯ

1.1 ОПИСАНИЕ

- Сопутствующие и подготовительные работы

- БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ – СЕКЦИЯ 03

a) Отметка уровня пола:

63,5 мм для 19 мм покрытия для 6 мм вспененного полиэтилена

70 мм  для 26 мм покрытия для 6 мм вспененного полиэтилена

b) Генеральный подрядчик производит работы по устройству прочного бетонного основания, подгоняя слои под общий уровень системы пола. Плита должна быть гладко отшлифована с неровностями не более 3 мм в радиусе каждых 250 см. Выступы должны быть удалены до уровня основания, а впадины должны быть заполнены одобренным генподрядчиком составом для выравнивания до уровня основания до полного одобрения установщика пола.

- Гидроизолирующая мембрана — секция 07

а) Бетонная стяжка нужного уровня или ниже должна быть доведена до соответствия стандартам паростойкости и водостойкости под плитой и по периметру нижней части стены, используя мембрану подходящего типа

- Пороги — секция 08

- Муфты и стандартные закладные СЕКЦИЯ 11

1.2 Рекомендации

- DIN – стандарт качества работ 18032 часть 2

- EN – стандарт качества работ 14904 мировой стандарт

- FSC – Совет Управляющих Лесным хозяйством

- LEED – Передовые разработки в энергообеспечении и экологии

- MFMA – Ассоциация Производителей Кленовых Покрытий

- PUR – Стандарты определения качества работ

1.3 Проверка качества

А. Производитель

- Производитель покрытия пола должен быть фирмой, специализирующейся на производстве продуктов, упомянутых в этой секции.

- Основой дизайна системы должна быть система спортивного напольного покрытия Aacer Flooring LLC. www.Aacer.ru.

- Материалы, не упомянутые здесь должны быть согласованы за 10 дней в виде письменного приложения. Материалы от неодобренных производителей использоваться не должны.

B. Подрядчик/установщик

- Установка системы напольного покрытия, описанной в этих спецификациях, должна быть осуществлена фирмой, знакомой с требованиями к данной системе и имеющей опыт в процедурах, требуемых для установки спортивного покрытия, производимого Aacer Flooring LLC.

- Подрядчик/установщик несет ответственность в течение одного года после полной и окончательной установки полов.

- Подрядчик/установщик должен иметь аккредитацию компании Aacer Flooring LLC.

а) Возможно: аккредитацию МФМА

C. Тестирование качества работ

- Напольная система должна быть независимо оценена по международным стандартам DIN 18032 часть 2, EN 14904

- Независимая тестирующая лаборатория (DIN)  должна быть признана MFMA. Она должна протестировать систему на соответствие всем требуемым стандартам методики тестирования DIN.

- Независимая тестирующая лаборатория (DIN) должна быть действительным членом  Международной Ассоциации Изучения Спортивных Покрытий.

1.4 Предоставляемые документы

  - Спецификация — по мере необходимости Aacer Flooring LLC предоставляет листы спецификации и рабочие чертежи

  - Образцы – предоставляется необходимое количество образцов указанной системы по просьбе владельцев/архитекторов.

  - Руководство по эксплуатации — по завершении установки, передайте руководство по эксплуатации пола Aacer Flooring собственнику. Руководство дает соответствующее описание климат-контроля и требований поддержки рабочего состояния, так же, как и рекомендации к чистке и обслуживанию полов, позволяющих сохранить первозданное состояние и обеспечить долговечность.

1.5 Условия производства работ.

    - Деревянное покрытие и его компоненты, упомянутые здесь, не должны быть доставлены и установлены, пока все отделочные и сантехнические работы не будут завершены.  Это включает в себя каменную кладку, покраску, штукатурение, кладку плитки, мрамора и терраццо, а также все монтажные работы. Здание должно быть полностью закрыто и защищено от непогоды, также должны быть установлены все постоянные окна и двери. Системы постоянного отопления и кондиционирования воздуха должны быть установлены и работать в соответствии со строительными требованиями к  зданию.

    - Бетонное основание должно полностью отвечать стандартам производства строительных работ. Оно должно быть очищено от всех инородных материалов и обеспылено перед установкой пола. Постоянный климат-контроль должен работать в течение недели перед началом установки пола.

    - Во время и после установки, системы климат-контроля должны поддерживать уровень температуры и влажности, совместимый с ожидаемыми уровнями высокого и низкого диапазона влажности покрытия. Установщик должен определить эти уровни, на основании географического положения здания и типа установленной системы климат-контроля.

    - Покрытие должно содержаться в сухом, хорошо вентилируемом помещении, пока оно акклиматизируется к окружающим условиям. Содержание влаги в дереве должно соответствовать окружающей среде в здании.

1.6 Гарантии и правовая оговорка

- Aacer Flooring LLC, настоящим гарантирует, что материалы, им предоставленные, не будут иметь дефектов в течение года использования. Это гарантия заменяет и исключает все другие выраженные гарантии и подразумевающиеся дополнения, включая подразумевающиеся гарантии товарной пригодности или пригодности в специальных целях.

- В период гарантии пол не должен быть повторно покрыт без разрешения подрядчика/установщика.

- Формы документации производства работ, заполненные подрядчиком/установщиком, должны стать частью гарантии, и собственник и подрядчик/установщик должны  сохранить эти отчеты как постоянные ссылки (рекомендации) для любых изменений.

- Подрядчик покрытия гарантирует установку напольных систем без дефектов сроком на 1 год.

- Рекламации должны быть предъявлены в течение 30 дней после обнаружения недостатков.

- Политика Aacer Flooring LLC – постоянно улучшать линейку своей продукции.  Таким образом, компания оставляет за собой право изменять, модифицировать или прекращать выпуск систем, спецификаций и аксессуаров всех видов продукции в любое время без обязательства предварительного уведомления покупателя.

Часть 2. Продукция

2.1 Материалы

- Паровой барьер — 250 мкм  полиэтилен

- Упругая подложка

- 6 мм многоячеечная, c закрытыми ячейками, полиэтиленовая пена, номинальная плотность - 2,0 PCF.

- Возможно упругая подложка: 12 мм многоячеечные, c закрытыми ячейками, полиэтиленовая  пена, номинальная плотность - 2,0 PCF.

- Основание

  - 19 мм х 152 мм бруски из ели, сосны, пихты,  отшлифованные с 4 сторон, произвольной длины

  - Сертификация FSC. Основание должно быть сертифицировано Советом управляющих лесным хозяйством.

- Автоматическая механическая вентиляция

  - Вентиляционная система PowerVent  Airflow System

    - 76 мм х 300 мм воздуховод, вентилятор, пропускающий как минимум 300 куб. футов в минуту, датчики влажности

- Покрытие (настил)

  - 19 мм х 57 мм второй и лучший сорт покрытия из Северного твердого клена, TGEM, MFMA  сорт оценен и промаркирован в процессе производства Aacer Flooring LLC

  - Возможно:  размеры и сорта

    - 19 мм х 37 мм, 19 мм х 63,5 мм, 26 мм х 57 мм, 26 мм х 37 мм

    - 1 сорт, 3 сорт, 3 и лучший сорт

  - Сертификация FSC, клен должен быть сертифицирован  Советом управляющих лесным хозяйством

- Крепеж

- Напольное покрытие : 50 мм  клеммы с шипами

- Подложка – 38 мм облицовочные скобы

- PowerVent – 12 мм винты для листовых металлов, 25 мм  шурупы с полукруглой головкой

- Финишное покрытие — любые грунтовки и финишные покрытия, одобренные MFMA.

- Линия разметки игры — совместимые с финишным покрытием и нанесенные в соответствии с дизайн-проектом.

- Плинтус  — сверхпрочный, литой вентиляционный каучуковый плинтус с предварительно сформованными внешними углами.

Часть 3 —Выполнение

3.1 Прединсталяционный осмотр

- Подрядчик/установщик пола должен проверить ровность основания и сообщить о необходимости исправлений генеральному подрядчику.

- Помещение должно быть подметено, убрано и свободно от посторонних предметов.

- Подрядчик/установщик должен составить документы о состоянии объекта и условиях работы до и во время установки. Эта документация должна стать частью любой гарантии и может, возможно, и не затрагивать выполнение любой гарантии.

3.2 Установка.

а. Основание

- Покройте весь пол 250 мкм полиэтиленом, соединяя места  стыков внакладку как минимум по 150 мм.

- Уложите вспененный полиэтилен перпендикулярно длинной стене помещения. Стыки всех сторон и концов соедините встык. Склейте все швы.

- Установите первый слой брусьев 19 мм х 152 мм в 33  градуса по отношению к итоговому покрытию. В местах соединения торцов обеспечьте 50 мм промежуток. Обеспечьте 38 мм пространства по периметру и у всех постоянных преград. Установите твердые блоки в дверных проемах, под месторасположением трибун, и под  местом для голов.

- Второй слой 19 мм х 152 мм брусьев должен быть уложен в противоположном направлении к первому слою  под углом 33 градуса по отношению к итоговому покрытию.  В местах соединения торцов обеспечьте 50 мм промежуток и скрепите в местах пересечения с первым слоем скобами. Обеспечьте 38 мм пространства по периметру и у всех постоянных преград.

- Установите  регулятор влажности PowerVent и  проложите провода до прикрепления напольного покрытия гвоздями. Установите вентиляторы и выходные отверстия в определенных местах вдоль длинной стены игрового зала, с тем, что бы вентиляторы осуществляли подачу(напор) воздуха поперек короткой стороны помещения. Установите вставки кабельных каналов в вентиляционной панели с правильными интервалами. Привинтите панели каналов к стене сквозь верхний слой 25 мм шурупами с полукруглой головкой в 200 мм между центрами. Соедините концы панелей внахлест и закрепите 12 мм винтами для листовых металлов в 100 мм между центрами. Сделайте вставки по заданному размеру 50 мм х 100 мм соединения у каждого конца кабельного канала. Обеспечьте затем 50 мм х 100 мм соединениям протяженность вплоть до плиты перекрытия, до скрепления винтами с использованием 25 мм винтов на расстоянии 100 мм между центрами. Загерметизируйте все стыки герметиком.

B. Напольное покрытие

- Установите кленовый настил параллельно длине помещения. Покрытие должно быть прибито каждые 250 мм включая все конечные соединения с плотным прилеганием

- Расширения на стыках могут потребоваться между полосами настила периодически всюду на полу. Требования будут определены на участке и в зависимости от географических условий

- Обеспечьте как минимум 38 мм пустого пространства у всех стен и постоянных преград

3.3 Финишное покрытие

а. Шлифовка пола.

- Обработать пол наждачной бумагой с грубым, средним и мелким зерном для получения гладкой и однородной поверхности, очищая от станочных отметин и неровностей

- Удалите всю пыль после шлифования со всей поверхности с помощью пылесоса

B. Финишное покрытие и разметка.

- Осмотрите весь пол, чтобы увериться в том, что вся поверхность готова к финишному покрытию и завершению работ. На полу не должно быть пыли и сора.

- Нанесите (2) слоя одобренного герметика и (2) слоя финишного покрытия по инструкциям изготовителя.

- Пол должен быть отполирован, обработан и очищен между слоями.

- Нанесите игровые линии и логотипы в соответствии с дизайн-проектом между грунтовочным и финишным слоями. Краска должна быть совместима с финишным покрытием

c. Установка плинтуса

- Прикрепите вентиляционный плинтус клеящим или механическим способом к стенам. Используйте предварительно сформированные внешние углы и внутренние углы в 45 градусов.

3.4 Чистка

  - Чистка

    - Удалите ненужный сор и строительный мусор с площадки.

    - Ген. Подрядчику следует закрыть площадь пола после того, как пол установлен, чтобы дать ему «устояться». Если собственнику или подрядчику требуется использовать площадку до того, как пол будет полностью готов к использованию, им следует защитить пол, покрывая его не повреждающей бумагой Крафт.